T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

内嵌型装配式外墙板应用技术规程

Technical specification for application of embedded prefabricated exterior wall panels

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

内嵌型装配式外墙板应用技术规程

Technical specification for application of embedded prefabricated exterior wall panels

T/CECS XXX-202X

主编单位：福州大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年X月X日

中国××出版社

202XX 北  京

前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程分为7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、性能要求、设计、施工和验收。

本规程中某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑幕墙门窗专业委员会归口管理，由福州大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见请反馈给福州大学（地址：福建省福州市福州大学城乌龙江北大道2号，邮政编码：350108，邮箱）。

主编单位：福州大学

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

参编单位：厦门合立道工程设计集团股份有限公司

福建省融旗建设工程有限公司

福州榕建工程检测有限公司

福建省兴岩建设集团有限公司

中建海峡建设发展有限公司

福建省荣德胜建筑科技股份有限公司

主要起草人：季  韬  练贤荣

主要审查人：×××　×××　×　×　×××　×××

×　×  ×××

目 次

1　总　则	（1）

2　术　语	（2）

3　基本规定	（3）

4  性能要求	（4）

4.1  材料性能	（4）

4.2  墙板性能	（6）

5  设 计	（8）

5.1　一般规定	（8）

5.2  构造设计	（8）

5.3  结构设计	（11）

5.4  热工设计	（12）

5.5  防火设计	（13）

5.6  防水设计	（13）

6  施 工	（15）

6.1　一般规定	（15）

6.2  墙板安装	（15）

6.3　管线施工	（16）

7 验  收	（17）

7.1 一般规定	（17）

7.2 主控项目	（18）

7.3 一般项目	（18）

用词说明	（20）

引用标准名录	（21）

附：条文说明	（22）

Contents

1　General Provisions	（1）

2　Terms	（2）

3　Basic Requirements	（3）

4  Materials and components	（4）

4.1  Material properties	（4）

4.2  Wall panel performance	（6）

5  Design	（8）

5.1  General requirements	（8）

5.2  Constructional design	（8）

5.3  Structure design	（11）

5.4  Thermal design	（12）

5.5  Fire-Safe design	（13）

5.6  Waterproof design	（13）

6  Construction	（15）

6.1　General requirements	（15）

6.2  Wall panel installation	（15）

6.3　Pipeline construction	（16）

7  Acceptance	（17）

7.1  General requirements	（17）

7.2  Master items	（18）

7.3  General items	（18）

Explanation of wording	（20）

List of quoted standards	（21）

Addition:Explanation of provisions 	（22）

1　总　则

1.0.1  为规范内嵌型装配式外墙板的应用，做到节能环保、技术先进、确保质量和安全适用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑中新建及既有建筑装配式外墙板的设计、施工与验收。

1.0.3  内嵌型装配式外墙板的设计、施工和验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会的有关标准的规定。

2　术　语

2.0.1   内嵌型装配式外墙板 Embedded prefabricated exterior wall panel

在工厂预制生产，由内外侧板、填充层和纤维增强塑料连接件等组合而成，具有轻质、保温、隔声等功能的，内嵌于主体结构并相对主体结构有一定的位移能力的，不承担主体结构所受荷载作用的非承重建筑外围护构件。

2.0.2   内、外侧板 Interior and external panel

在内嵌型装配式外墙板中起围护作用的无机轻质板材。
2.0.3   纤维增强塑料连接件 Fiber-reinforced plolymer connector

热固性树脂与纤维混合，通过拉挤工艺成型，用于连接预制保温墙体中内、外测板，使二者协同工作的连接配件。
2.0.4   前置式 Front mounted

在主体结构施工时，将内嵌型装配式外墙板支撑在预定的位置，其侧面作为结构柱或梁的模板，对结构件进行浇筑的同步施工方式。
2.0.5   定位件 Locating element

前置式内嵌型装配式外墙板在前期安装时进行定位的配件。
2.0.6   柔性连接件 Flexible connector

采用木塑材质或其他柔性材质材料制作成一定形状，用于前置式内嵌型装配式外墙板与主体结构柱或墙连接的配件。
2.0.7   临时固定支撑 Temporary fixed support

是安装前置式内嵌型装配式外墙板时，用于承受墙板的侧向荷载和调整预制墙板的垂直度的辅助工具，由支撑杆与卡座组成。
2.0.8   后置式 Rear mounted

在主体结构先施工完成后，将内嵌型装配式外墙板以填充的方式安装到预定的位置，内嵌型装配式外墙板与主体结构通过连接件连接。
2.0.9   刚性连接件 Rigid connector

连接后置式内嵌型装配式外墙板与主体结构的配件，一般采用金属的连接角码。
2.0.10  预埋件 Built-in fitting

预埋在后置式内嵌型装配式外墙板或主体结构中起连接作用的金属构件。

3　基本规定

3.0.1  内嵌型装配式外墙板应满足使用功能、安全、环保和耐久等相关要求。

3.0.2  内嵌型装配式外墙板应遵循标准化、模数化、通用化及集成化的设计原则。

3.0.3  内嵌型装配式外墙板的防火性能设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037中的有关规定。

3.0.4  内嵌型装配式外墙板的防水设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定。

3.0.5  内嵌型装配式外墙板的施工与设计应加强建筑、结构、材料、节能、设备和装修等专业以及制作、运输和安装等各环节之间的协同和集成。

3.0.6  内嵌型装配式外墙板的组成材料应符合国家现行有关标准的规定，宜优先采用绿色、节能和利废的材料，严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、材料及制品。

3.0.7  内嵌型装配式外墙板及连接件在自重、风荷载、地震作用、温度和湿度作用等的影响下，应不产生有害变形或破坏。

3.0.8  内嵌型装配式外墙板外装饰面，如采用干挂装饰层，干挂龙骨受力件不宜设在墙板位置，如需要设置在墙板上，则墙板构造需要进行加强处理。

3.0.9  在正常使用和维护的条件下，内嵌型装配式外墙板和连接件的设计使用年限应与主体结构相一致。

3.0.10 内嵌型装配式外墙板的各组成材料应按设计要求进行选用，宜由系统供应商成套供应。

4  性能要求

- 4.1  材料性能

- Ⅰ  连接件、板筋及配件

4.1.1  前置式内嵌型装配式外墙板与主体结构之间的柔性连接件应符合现行行业标准《挤出成型木塑复合板材》LY/T 1613的有关规定。

4.1.2  后置式内嵌型装配式外墙板与主体结构之间的连接件应符合下列规定：

1  刚性连接件所用碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢等应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等的有关规定；

2  刚性连接件所用焊接材料、螺栓、锚栓和铆钉等紧固件应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18等的有关规定。

4.1.3  纤维增强塑料连接件应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的有关规定。

4.1.4  内嵌型装配式外墙板所涉及到的金属材料，除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需求，采取有效的防腐和防锈处理措施。

4.1.5  当内嵌型装配式外墙板通过预埋件与主体结构连接时，预埋件应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定；当通过后锚固锚栓与主体结构连接时，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》GJ 145的有关规定，并应通过现场拉拔试验确定锚栓承载力。

4.1.6  内嵌型装配式外墙内配置的钢筋性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定；钢筋焊接应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定；采用的冷拔低碳钢丝应符合现行行业标准《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540的有关规定。

- Ⅱ  内、外侧板

4.1.7  内、外侧板所用材料除应符合现行国家标准《不燃无机复合板》GB/T 25970的有关规定外，根据板材选用类型，尚应符合下列规定：

1  陶粒混凝土板应符合现行行业标准《轻骨料混凝土应用技术标准》

JGJ/T 12的相关规定；

2  泡沫混凝土应符合现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266的相关规定。

- Ⅲ  填充层材料

4.1.8  填充层材料的燃烧性能等级应不低于B级，且应符合下列规定：

1  岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的有关规定；

2  挤塑聚苯板应符合现行国家标准《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的有关规定；

3  模塑聚苯板应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定；

4  聚氨酯保温板应符合现行行业标准《聚氨酯硬泡复合保温板》G/T 314的有关规定；

5  发泡聚氨酯应符合现行行业标准《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936的有关规定。

- Ⅳ  嵌缝材料

4.1.9  内嵌型装配式外墙的背衬材料宜采用发泡闭孔聚乙烯棒或发泡氯丁橡胶棒，背衬材料直径应为板缝宽度的 1.3~1.5倍。

4.1.10 建筑密封胶应根据界面材料和使用要求选用，其伸长率、压缩率、拉伸模量、相容性、耐污染性和耐久性应满足内嵌型装配式外墙使用要求，并应符合下列规定：

1  建筑密封胶应符合国家现行标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083和《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881等现行相关标准的有关规定；

2  硅酮密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定；

3  硅酮结构密封胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的有关规定；

4  聚氨酯密封胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的有关规定；

- Ⅴ  其他材料

4.1.11  饰面层宜采用柔性腻子和涂料，柔性腻子性能指标应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455规定，涂料性能指标应符合现行行业标准《弹性建筑涂料》JG/T 172和《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24等标准的有关规定。

4.1.12  内嵌型装配式外墙板不宜使用粘贴陶瓷类饰面层，如采用粘贴陶瓷类饰面层，需满足国家标准规定的使用范围；面砖与墙板基面的粘结强度应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126等的有关规定。

- 4.2  墙板性能

4.2.1  内嵌型装配式外墙板的主要规格尺寸应符合下列规定：

墙板的厚度标志尺寸主规格为150mm、170mm、190mm、210mm、230mm、250mm，其他尺寸可根据设计要求确定。

4.2.2  内嵌型装配式外墙板的性能指标应符合表4.2.2的规定：

表4.2.2 内嵌型装配式外墙板的性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 面密度（kg/m2） | ≤220 | GB/T 30100 |
| 抗压强度（MPa） | ≥7.5 |  |
| 抗弯强度（墙板自重倍数） | ≥1.5 |  |
| 软化系数 | ≥0.8 |  |
| 不透水性 | 板背面无水滴出现 |  |
| 含水率（%） | ≤10 |  |
| 吸水率（%） | ≤10 |  |
| 干燥收缩值（mm/m） | ≤0.5 |  |
| 空气声计权隔声（dB） | 满足设计要求 |  |
| 单点吊挂力（N） | ≥1000 |  |

续表4.2.2

| 抗冻性 | 50次冻融循环 | GB/T 30100 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧性能 | A1级 | GB 8624 |
| 耐火极限（h） | ≥1.0，并满足设计要求 | GB/T 9978 |
| 传热系数[W/（m2▪K）] | 满足设计要求 | GB/T 13475 |

注：为满足吊挂承载力要求，墙板可在需要吊挂重物的部位采取加强处理措施。

4.2.3  内嵌型装配式外墙板的尺寸允许偏差应符合表4.2.3的规定：

表4.2.3 内嵌型装配式外墙板的允许偏差

| 项目 | 指标要求（mm) | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±10 | 采用测量法，用钢卷尺对墙板的长度、宽度、厚度、预留孔洞，进行核查 |
| 宽度 | ±5.0 |  |
| 厚度 | ±3.0 |  |
| 对角线差 | 10.0 | 采用测量法，用钢卷尺测量两条对角线长度然后取两条对角线长度相减的绝对值为允许偏差。 |
| 板面平整度 | 3.0 | 采用测量法，用靠尺和塞尺测量其水平及竖向平整度 |
| 板边垂直度 | 3.0 | 采用测量法，用直角尺测量其垂直度 |
| 侧向弯曲 | L/1000 | 采用测量法，通过板边端点沿板面拉直测线，用钢直尺测量板两侧的侧向弯曲处 |
| 预留孔中心线位置 | 5.0 | 采用测量法，测量其预留孔中心线位置、门窗宽、高及对角线、中心线位置。 |
| 预留孔尺寸 | ±5.0 |  |
| 门窗洞口中心线位置 | 5.0 |  |
| 门窗洞口宽、高 | ±3.0 |  |

5 设 计

- 5.1　一般规定

5.1.1  内嵌型装配式外墙板应根据建筑物的类别、高度、体形以及所在地的地理、气候和环境等条件进行设计。

5.1.2  内嵌型装配式外墙板应进行深化设计，墙板尺寸应结合建筑、结构、装饰、制作工艺、运输、施工安装以及运营维护等多方面的因素综合确定，并应符合标准化要求，以少规格、多组合的方式实现多样化的建筑外围护体系。

5.1.3  内嵌型装配式外墙板与主体结构连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采用可靠的防腐、防锈、防火和防水措施。

- 5.2  构造设计

5.2.1  内嵌型装配式外墙板的构造设计应考虑其与屋面、外门窗、阳台板、空调板及装饰件等的连接构造节点：满足气密、水密、防火、防水、热工和隔声等性能要求。

5.2.2  应根据建筑类型、功能特点、墙板的形状与尺寸、主体结构层间变形量和墙板安装工艺等特点，合理选择内嵌型装配式外墙板与主体结构之间的连接方式、连接节点的数量和位置。

5.2.3  内嵌型装配式外墙板对主体结构施工误差、墙体制作误差和施工安装误差等应具有可调节适应能力。

5.2.4  前置式内嵌型装配式外墙板与主体结构之间连接的基本构造如图5.2.3所示。

（a）与钢筋混凝土梁的连接

（b）与钢筋混凝土柱的连接

（c）与楼层板的连接

1—耐碱玻纤网格布；2—楼层板；3—外保温层（按设计要求）；4—钢筋混凝土梁； 5—拉结筋；6—聚苯乙烯硬泡沫塑料板（按设计要求）；7—S形拉结筋；8—填充层 图5.2.4 前置式内嵌型装配式外墙板连接构造示意图

5.2.4  后置式内嵌型装配式外墙板与主体结构之间连接的基本构造如图5.2.5所示。

| （a）与钢筋混凝土梁的连接 | （b）与钢梁的连接 |
| --- | --- |
| （c）与钢筋混凝土柱的连接 | （d）与钢柱的连接 |
| （e）与楼层板的连接 |  |
| 1—楼层板耐碱玻纤网格布；2—外保温层（按设计要求）；3—钢筋混凝土梁； 4—柔性嵌缝材料；5—密封胶；6—刚性连接件；7—S形拉结筋；8—填充层； 9—纤维增强塑料连接件；10—钢筋网片；11—钢梁；12—钢筋混凝土柱； 13—钢柱；14—M5聚合物防水砂浆 图5.2.5 后置式内嵌型装配式外墙板连接构造示意图 |  |

5.2.6  内嵌型装配式外墙板不应跨越主体结构的变形缝，主体结构变形缝两侧的墙板构造缝应能适应主体结构的变形要求。

- 5.3  结构设计

5.3.1  内嵌型装配式外墙板作为外围护结构，只考虑承受直接施加于墙板的荷载力与作用。

5.3.2  内嵌型装配式外墙板承载力及连接节点承载力计算时，其荷载与作用效应的组合应符合下列规定：

1  持久设计状况、短暂设计状况的效应组合应按下式计算：

                     （5.3.2-1）

2  地震设计状况的效应组合应按下式计算：

    （5.3.2-2）

式中：——荷载及作用效应组合的设计值；

——永久荷载效应标准值；

——风荷载效应标准值；

——地震作用效应标准值；

——永久荷载分项系数；

——风荷载分项系数；

——地震作用分项系数；

——风荷载组合值系数；

——地震作用组合值系数。

5.3.3  进行内嵌型装配式外墙板和连接节点的承载力设计时，永久荷载、风荷载的分项系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009，地震作用的分项系数应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定取值。

5.3.4  可变荷载及作用的组合值系数应按下列规定采用：

1  持久设计状况、短暂设计状况时，风荷载组合值系数，在永久荷载效应起控制作用时取0.6；在永久荷载效应不起控制作用时取1.0；

2  地震设计状况时，第一个可变荷载或作用效应的组合系数应按1.0采用；第二个可变荷载或作用效应的组合系数可按0.6采用。

5.3.5  内嵌型装配式外墙板及连接件的风荷载取值，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载要求。

5.3.6  垂直于墙体平面的水平地震作用标准值，可采用等效侧力法，并应按下式计算：

（5.3.6）

式中：——垂直于墙板平面的分布水平地震作用标准值（kN/m2）；

——墙板构件（包括面板、构件和连接件）的重力荷载标准值（kN）；

——水平地震影响系数最大值，按表5.3.6采用；

——动力放大系数，可取不小于5.0；

——装配式墙体平面面积（m2）。

表5.3.6 水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 6度 | 7度 |
| --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50（0.72） |

5.3.7  平行于墙体平面的集中水平地震作用标准值可按下式计算：

（5.3.7）

式中：——平行于墙体平面的集中水平地震作用标准值（kN）。

- 5.4  热工设计

5.4.1  内嵌型装配式外墙板的热工设计应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JG J75的有关规定。

5.4.2  内嵌型装配式外墙板的填充层厚度及墙板总厚度应进行热工计算，墙板传热系数应满足建筑围护结构热工设计的要求。

5.4.3  内嵌型装配式外墙板接缝处以及与主体结构的连接处应避免形成冷热桥。

5.4.4  根据建筑类型及功能需求，与内嵌型装配式外墙板连接的主体结构宜按设计要求设置保温层。

- 5.5  防火设计

5.5.1  当填充层保温材料的燃烧性能等级为B1级时，内、外侧板应采用A级不燃材料且厚度均不应小于50mm。

5.5.2   跨越防火分区的内嵌型装配式外墙板之间及墙板与主体结构之间接缝应进行防火设计，并应符合以下规定：

1  应采用燃烧性能等级为A级的材料进行防火封堵；

2  防火封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限，封堵材料在耐火极限内不得开裂、脱落；

3  墙板节点连接处的防火封堵措施不应降低节点连接件的承载力、耐久性,且不应影响节点的变形能力。

- 5.6  防水设计

5.6.1  内嵌型装配式外墙板防水设计应满足现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030规范要求，同时要符合下列规定：

1  门窗框与墙体之间以及伸出墙外的雨蓬、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，均应采取防水措施。墙面水平方向有凹凸线脚和挑出部分时，应做泛水和滴水；

2  防水等级为Ⅰ级的内嵌型装配式外墙板应设置至少一道及以上防水层；

3  内嵌型装配式外墙板与主体结构间的横缝应设置阶梯状的企口构造；

4  接缝宽度设计应考虑接缝处的位移及风荷载、地震作用、温度作用等因素影响，并满足密封胶最大容许变形率的要求；

5 接缝宽度宜控制在10mm~20mm范围内且不应大于35mm；接缝密封胶厚度不宜小于缝宽尺寸的1/2且不小于8mm；

6  接缝密封胶的低温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形性、防霉性和耐水性等应符合设计要求；

7  接缝处应采用背衬材料嵌缝，且背衬材料外侧采用建筑密封胶嵌缝。

6 施 工

- 6.1　一般规定

6.1.1  内嵌型装配式外墙板施工前应根据设计要求、施工现场条件和墙板本身的特点编制专项施工方案，对管理人员、施工操作人员进行质量安全技术交底和必要的操作培训。

6.1.2  内嵌型装配式外墙板施工前，应根据墙板的规格、缝隙宽度和门窗洞口尺寸绘制排版图，并确定连接件、预埋件的数量和位置。

6.1.3  内嵌型装配式外墙板及其他配套材料进场时均应附有产品出厂合格证和出厂检验报告。

6.1.4  内嵌型装配式外墙板在运输、装卸时应轻装轻卸。吊索与构件水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；吊运过程应平稳，不应有偏斜和大幅度摆动，应设专人指挥，操作人员应位于安全可靠位置。

6.1.5  内嵌型装配式外墙板储藏、运输及施工过程中，应有可靠的防雨水措施。应严格按不同功能、不同规格分别堆放，堆放场地宜靠近施工现场，避免多次搬运。

6.1.6  内嵌型装配式外墙板施工时，楼面堆载不得超过楼板的允许荷载，施工完成后应采取有效的保护措施，做好成品保护。

6.1.7  连接件不得露天存放，应储存在通风、干燥的库房内，远离热源火源，避免腐蚀性介质的侵蚀，不应与其他物品混杂。

6.1.8  连接件的安装应符合设计及产品技术要求；安装过程中和安装完成后均应进行质量检验，检验合格后方可进行下一道工序。

- 6.2  墙板安装

6.2.1  内嵌型装配式外墙板安装前，应将其基层清理干净，剔除浮灰和泥土等。根据排版图在主体结构上弹放轴位控制线、垂直控制线和水平控制线，楼层板上弹放墙板安装位置及门窗洞口边线，弹线应清晰，位置应准确。

6.2.2  与主体结构连接的连接件，应按设计要求进行施工，连接件位置偏差不应大于20mm。

6.2.3  内嵌型装配式外墙板施工环境温度不宜低于 5℃，当遇到雨、雪、雾或者风力大于5级时，不得进行起吊、安装作业。

6.2.4  前置式内嵌型装配式外墙板的安装应符合下列规定：

1  应按弹线位置在楼板上安装定位件，定位件数量和位置符合排版图要求；

2  墙板安装时楼层板的混凝土应达到上人强度，模板、临时固定支撑安装拆除应满足《混凝土结构工程施工规范》GB 506666的有关要求；

3  当墙板吊装就位后，应及时校准并采取临时固定支撑；每块墙板临时固定支撑不宜少于2根；支撑点至构件底部的距离不宜小于墙板高度的2/3，且不应小于墙板高度的1/2，与水平面的夹角一般为45°~60°，应经承载能力及稳定性验算选择合适的规格；

4  墙板安装就位后，可通过临时固定支撑微调墙板的平面位置及垂直度；调整完成后，主体结构可以开始支模浇筑混凝土，直至主体结构模板拆除后，其临时固定支撑方可进行拆除。

6.2.5  后置式内嵌型装配式外墙板安装应符合下列规定：

1  应按图纸标注位置在结构柱、梁和板上安装刚性连接件，刚性连接件数量和位置应符合排版图要求，应与主体结构牢固连接；

2  墙板安装时混凝土结构强度应达到设计强度的70%以上；

3  墙板安装就位后，应通过刚性连接件微调墙板的平面位置及垂直度。

- 6.3　管线施工

6.3.1  当管线暗敷施工时，应沿板的纵向切槽，其深度不应大于1/3板厚；沿板的横向切槽，槽长不应大于1/2板宽，槽深不应大于20mm，槽宽不应大于30mm。

6.3.2  水、电管线的暗敷施工开槽应使用专用工具，且应避免交叉双面开槽。不宜在水平方向开槽，墙体双面开槽部位的净距不宜小于600mm，管线开槽距门窗洞口不宜小于300mm。

6.3.3  管线暗敷后，埋在槽内的管线应固定在内嵌型装配式外墙板上，槽口用聚合物水泥砂浆分两遍填实补平，并应沿槽长外侧设置宽度不小于槽口宽加200mm的耐碱网布或热镀锌电焊网片进行加强。

6.3.4  内嵌型装配式外墙板与门、窗、附墙管道、管线支架和卫生设备等的连接应牢固可靠。铁件或穿过墙体的连接构件应采用钻孔法施工固定，铁件应进行防腐处理。

6.3.5  穿过内嵌型装配式外墙板的水管应设置钢性套管并按照设计要求进行防渗处理。

7 验  收

- 7.1 一般规定

7.1.1  内嵌型装配式外墙板工程质量验收除应符合本标准规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等现行相关标准的有关规定。

7.1.2  内嵌型装配式外墙板质量验收时应具备下列文件资料：

1  墙板制作和安装的深化设计图、设计变更等设计文件；

2  墙板主要材料、辅助材料、构件及组件等产品的合格证书、检测报告、进场复验报告和验收记录；

3  施工安装技术方案、技术交底记录和施工安装记录；

4  隐蔽项目工程验收记录；

5  墙板防水施工质量检验记录；

6  分项工程质量验收记录；

7  其他文件和记录。

7.1.3  内嵌型装配式外墙板应在施工过程中完成下列隐蔽项目现场验收：

1  预埋件、连接件设置的数量和位置；

2  内嵌型装配式外墙板与主体结构的连接构造；

3  热桥部位处理做法。

7.1.4  内嵌型装配式外墙板均应观感检验，抽样检验的检验批的划分应符合下列规定：

1  设计、材料、工艺和施工条件相同的墙板工程，每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批。每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2。

2  同一单位工程中不连续的墙体工程应单独划分检验批。

3  对于异形或有特殊要求的墙体，检验批的划分应根据墙体的结构、工艺特点及墙体工程的规模确定。

4  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

7.1.5  内嵌型装配式外墙板的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽检均应合格。

2  一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数检验时，合格点概率应大于90%，且不得存在严重缺陷。

3  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

- 7.2  主控项目

7.2.1  内嵌型装配式外墙板所用材料的品种、规格、性能和等级应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：观察、尺量检查；检查质量证明文件及型式检验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.2  内嵌型装配式外墙板的预埋件、连接件的位置、数量和连接方法应符合设计要求。

检查方法：观察、尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.3  内嵌型装配式外墙板连接主体结构的锚栓、螺栓、紧固标准件及螺母、垫圈等配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。

检查方法：检查产品的质量合格证明文件。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

7.2.4  内嵌型装配式外墙板采用焊接连接时，焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的相关规定。

检查方法：核查焊缝探测检查记录、焊缝探伤检测。

检查数量：全数检查。

7.2.5  内嵌型装配式外墙板接缝及门窗安装部位的防水性能应符合设计要求。

检查方法：检查现场淋水试验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.6  内嵌型装配式外墙板与主体结构在楼层位置接缝处的防火封堵材料应满足设计要求，防火材料应填充密实、均匀、厚度一致，不应有间隙。

检查方法：观察，检查处理记录。

检查数量：全数检查。

- 7.3 一般项目

7.3.1  进场内嵌型装配式外墙板的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

表7.3.1 内嵌型装配式外墙板外观质量

| - 项目 | - 外观质量 |
| --- | --- |
| - 缺棱掉角 | - 墙板应边缘整齐，外观面不允许缺棱掉角 |
| - 裂缝 | - 墙板无裂缝 |
| - 色差 | - 无色差 |

7.3.2 内嵌型装配式外墙板安装尺寸允许偏差及检验方法应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 内嵌型装配式外墙板安装允许偏差及检验方法

| - 项目 |  | - 允许偏差(mm) | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中心线对轴线位置 |  | - 5 | - 尺量检查 |
| - 标高 |  | - ±10 | - 水准仪或尺量检查 |
| - 垂直度 | - 高度<5m | - 5 | - 经纬仪或尺量检查 |
|  | - 高度≥5m且<10m | - 10 |  |
| - 相邻构件平整度 |  | - 5 | - 靠尺、塞尺检查 |
| - 门窗洞口中心线位置 |  | - ±5 | - 尺量检查 |

用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计标准》GB 50017

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《钢结构焊接规范》GB 50661

《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑防火通用规范》GB 55037

《混凝土结构工程施工规范》GB 506666

《碳素结构钢》GB/T 700

《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB /T 1499.2

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《合金结构钢》GB/T 3077

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《建筑构件耐火试验方法 第2部分：耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南》GB/T 9978.2

《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083

《外墙柔性腻子》GB/T 23455

《不燃无机复合板》GB/T 25970

《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

《建筑墙板试验方法》GB/T 30100

《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24

《弹性建筑涂料》JG/T 172

《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540

《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561

《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881

《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936

《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》JC/T 2214

《挤出成型木塑复合板材》LY/T 1613

中国工程建设标准化协会标准

内嵌型装配式外墙板应用技术规程

T/CECS XXX-20XX

条文说明

制 定 说 明

本标准/规程制定过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了内嵌型装配式外墙板设计、生产和施工等实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过对相关标准的对比分析，研究内嵌型装配式外墙板的节能、承载力和节点构造，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）具有创新性，对一种新技术的规范化、标准化；（4）充分考虑产品标准和工程标准的协调性等。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《内嵌型装配式外墙板应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1　总　则	（26）

2　术　语	（27）

3　基本规定	（28）

4  性能要求	（29）

4.1  材料性能	（29）

4.2  墙板性能	（29）

5 设 计	（30）

5.1　一般规定	（30）

5.2  构造设计	（30）

5.4  热工设计	（30）

5.5  防火设计	（30）

5.6  防水设计	（30）

6 施 工	（31）

6.1　一般规定	（31）

6.2　墙板安装	（32）

6.3　管线施工	（32）

7 验  收	（33）

7.2  主控项目	（33）

7.3  一般项目	（33）

# 1　总　则

1.0.1  建筑工业化和住宅产业化以及城镇化建设要求积极推广装配式建筑。考核建筑工业化水平的关键指标就是外墙的装配化程度，推广应用内嵌型装配式外墙板符合国家绿色建筑和建筑节能的产业政策，是建筑行业实现可持续发展战略的重要内容。内嵌型装配式外墙板在建筑工程上应用了近5年时间，已经累计推广了几十万平方米。应用该墙板，不仅提高了工程质量，也符合环保政策，可实现经济和环保效益双赢。目前由于缺乏相应标准指导该墙板的工程应用，有必要制定本规程。

1.0.2  本条规定了本规程的应用范围。

1.0.3  国家现行相关标准如《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等。

# 2　术　语

2.0.1  本条说明了内嵌型装配式外墙板的定义及基本构造。内嵌型装配式外墙板具有装配、轻质、保温和围护于一体的功能，符合外围护墙体建筑产业现代化的发展方向。具体是由内外侧板、保温层、保温连接件和钢筋网片组成，其基本构造如图2.0.1所示。

1—外侧板；2—填充层；3—内侧板

图2.0.1 内嵌型装配式外墙板构造示意

2.0.2  内嵌型装配式外墙板的内、外侧板主要采用轻骨料混凝土，根据项目具体要求也可采用泡沫混凝土板等其他无机板材。

2.0.3  为了提高内嵌型装配式外墙板整体复合性和避免墙体冷热桥现象，采用纤维增强塑料连接件。

2.0.4  前置式内嵌型装配式外墙板宜应用于现浇钢筋混凝土结构，采用的是与主体结构同步施工的装配式方法。

2.0.5  在现场吊装时，将前置式内嵌型装配式外墙板底部预留卡槽对准定位件进行安装。

2.0.6  在地震作用下，为了缓冲结构柱变形对前置式内嵌型装配式外墙板力学作用的配件。

2.0.8  后置式内嵌型装配式外墙板宜应用于钢结构和现浇钢筋混凝土结构，采用的是在主体结构施工完成后，采用连接角码与预埋件进行固定的装配式方法。

2.0.10 后置式内嵌型装配式外墙板安装时，采用刚性连接件将预埋在墙体和主体结构的预埋件进行固定连接。

# 3　基本规定

3.0.5  内嵌型装配式外墙板的施工和设计与外挂墙板、传统砌筑墙体有较大区别。设计、生产、建设、施工各单位在设计阶段需进行协同工作，对建筑平面和立面进行优化，对内嵌型装配式外墙板的技术可行性、经济性，进行整体策划论证，提出最佳方案。同时,建筑、结构、材料、节能、设备和装修等各专业也应密切配合，对内嵌型装配式外墙板的尺寸、形状和节点构造等提出具体技术要求，并对生产制作、运输和安装等提出合理性方案。
3.0.6  内嵌型装配式外墙板的原材料的性能提出要求，所用原材料应符合国家节能、节材和环保等产业政策要求，且应对人体无害、对环境无污染，能够实现资源综合利用。

# 4  性能要求

- 4.1  材料性能

4.1.1~4.1.2  前置式内嵌型装配式外墙板与主体结构连接采用的是柔性连接件进行连接，并采用定位件进行定位；而后置式内嵌型装配式外墙板与主体结构连接采用的是刚性连接件与预埋件固定连接。两种施工方法所采用的连接件都应满足国家现行标准的有关规定。

4.1.4~4.1.6  由于内嵌型装配式外墙所用金属材料连接件在长期使用过程中将承受自然环境的各种不利因素的影响，因此除不锈钢、铝合金和耐候钢外，内嵌型装配式外墙的连接件和预埋件所用的如碳素结构钢、低合金结构钢等金属材料均应进行热浸镀锌或其他有效的表面防腐和防锈处理，以保证墙体的耐久性和安全性。连接件宜采用铝合金材料，有条件时也可采用不锈钢材料，如低碳钢或低合金高强度钢材料。具体材料尺寸厚度应通过设计计算确定。

4.1.10  建筑密封胶是内嵌型装配式外墙板板缝防水的重要防线，其性能效果关系到工程防水效果和防水设计年限要求，因此应选用具有与主体结构变形相适应能力的、耐久性好的建筑密封胶。硅酮类、聚硫类和聚氨酯类等建筑密封胶在建筑上已被广泛应用，有比较成熟的经验。另外，建筑密封胶除应满足抗剪切和伸缩变形能力等力学性能要求外，尚应满足防霉、防水、防火和耐久等建筑物理性能要求。

4.1.12  为避免饰面材料脱落的风险，内嵌型装配式外墙板不宜使用粘贴陶瓷类饰面层。

- 4.2  墙板性能

4.2.2  内嵌型装配式外墙板属于一种新型的外墙材料，其性能指标主要参考现行国家标准《建筑墙板试验方法》GB/T 30100、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《建筑构件耐火试验方法 第2部分：耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南》GB/T 9978.2和《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475。

# 5 设 计

# 5.1　一般规定

5.1.1~5.1.2  考虑到交通运输的条件限制，内嵌型装配式外墙板尺寸应结合应结合建筑、结构、装饰、制作工艺、运输、施工安装以及运营维护等多方面的因素综合确定，符合标准化要求，以少规格、多组合的方式实现多样化的建筑外围护体系。

# 5.2  构造设计

5.2.5  内嵌型装配式外墙板自重荷载一般施加在主体结构的楼层板上。前置式内嵌型装配式外墙板主要靠与钢筋混凝土柱的连接承担风荷载、地震荷载和温度作用等；后置式内嵌型装配式外墙板主要靠与结构梁与楼层板的刚性连接件承担风荷载、地震荷载和温度作用等。

# 5.4  热工设计

5.4.1~5.4.2  内嵌型装配式外墙板的热工设计除应符合国家及行业现行标准规范的有关规定，还应符合当地节能设计规范的有关要求。

# 5.5  防火设计

5.5.1  本条参考《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231，对内、外侧板的最小厚度进行了规定。

5.5.2  梁、柱及楼板周围与外挂墙板内侧一般留有安装间隙，并采用防火封堵材料进行封堵。外挂墙板与主体结构的连接节点在使用阶段需保持变形能力，为保证外挂墙板的结构安全，在进行防火封堵时，严禁采用混凝土、水泥砂浆等材料或焊接等方式使连接节点失去变形能力。

# 5.6  防火设计

5.6.1  内嵌型装配式外墙板防水设计应采用建筑构造和材料相结合的防水措施。设置阶梯状企口的建筑构造阻止风压下水分的侵入，并通过材料防水阻断水的通路，从而提高内嵌型装配式外墙板所应用建筑的水密性设计。

# 6 施 工

# 6.1　一般规定

6.1.1  内嵌型装配式外墙板施工应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《建设工程施工现场环境与卫生标准》GJ146、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46等现行标准的有关规定，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。内嵌型装配式外墙板的专项施工方案，应包括以下内容：

1  工程进度计划；

2  墙板的运输及装卸方案；

3  吊具的类型和吊具的移动方法、墙板起吊地点、垂直运输与水平运输方法和机具；

4  收口单元位置、收口闭口工艺及操作方法；

5  墙板吊装顺序及吊装、调整、定位固定等方法和措施；

6  墙板、组件的现场保护措施；

7  检查验收；

8  安全管理；

9  绿色施工管理。

6.1.2  内嵌型装配式外墙板排版图（平面图、立面图）应包含以下内容：

1  标明墙板的编号、位置、规格、尺寸和数量；

2  门、窗洞口的位置和尺寸；

3  预埋件和连接件的位置、数量和规格；

4  墙板与主体结构连接节点详图和节点组件详图；

5  其他特殊要求。

6.1.3  产品出厂合格证应包含下列内容：

1  产品标准编号；

2  产品规格型号；

3  生产商名称、地址；

4  检验报告单中检验人员代号、检验部门印章。

# 6.2　墙板安装

6.2.4~6.2.5  为了保证内嵌型装配式外墙板与主体结构连接的精确度和可靠性，墙板与主体结构连接的刚性连接件应按设计要求的位置和方法进行施工。前置式内嵌型装配式外墙板与现浇混凝土结构连接，需通过支撑系统对其安装位置进行调整；后置式内嵌型装配式外墙板与浇筑完成的混凝土结构、钢结构连接，需通过墙板刚性连接件对其安装位置进行调整。

# 6.3　管线施工

6.3.1~6.3.3  本条文说明了内嵌型装配式外墙板管线暗敷施工在现场施工的技术规定。若在工厂生产内嵌型装配式外墙板时预留管线，可结合本条文根据设计要求进行管线施工。

# 7 验  收

# 7.2  主控项目

7.2.1~7.2.5  主控项目基于内嵌型装配式外墙板组成材料、连接配件及其防水防火要求提出检验方法和检验数量，确保了内嵌型装配式外墙板的安全性、适用性和耐久性。

# 7.3  一般项目

7.3.1~7.3.2  一般项目基于内嵌型装配式外墙板产品外观的完整性及安装偏差提出验收规定，对主控项目作出了良好补充，对后期装饰装修的施工奠定基础。